수입 검수 체크리스트 / Incoming Inspection Checklist / 进货检验单

6061-T6 Seamless Aluminum Tube · DOHO CO., LTD. ↔ Shandong Botong · JS Tech 공유용 · Rev.0 (2026-08-11)

| PO / Lot No. |  | 규격 Size |  | 검사일 Date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 검사자 Inspector |  | 장소 Place |  | 수량 Qty |  |

적용: 선적 전 공장검사(Botong 실시·성적서/사진 제출) + 입고 검사(DOHO/제이에스텍 동일 항목 재검) 2단계. 각 피스별 기록. ★ 표시 기준값은 당사 제안치 — 발주 전 상호 서면 확정 필요. All ★ values to be mutually confirmed in writing before PO.

# A. 치수 Dimensions 尺寸

| # | 검사 항목 Item 检验项目 | 판정 기준 Criteria 标准 | 측정 방법·위치 Method & Points 方法·位置 | 실측 기록 Record | 판정 P/F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 외경 Outer diameter 外径 | 공칭 +0.05 / −0.00 mm (전 측정점) | 양단(端) 각 50mm 지점 + 중앙, 각 위치 0°/90° 2방향 = 6측정 Both ends (50mm in) + middle, 2 directions each 两端+中间, 每处0°/90° |  |  |
| A2 | 벽두께 균일성 ★핵심 Wall thickness uniformity — KEY 壁厚均匀度 | 동일 단면 내 max−min ≤ 0.1×t ★ / 전장(양단·중앙 간) 평균차 ≤ 0.1×t ★ / 하한: 공칭 −0mm | 초음파 두께계 — 양단+중앙 3단면 × 원주 0°/90°/180°/270° 4점 = 12점 전수 기록 Ultrasonic gauge, 3 sections × 4 points = 12 readings per piece 超声波测厚仪 12点 |  |  |
| A3 | 진원도 Roundness 圆度 | 360° 편차 ≤ 0.5 mm (전 단면) | 양단 + 중앙 3단면, 다이얼게이지/파이테이프 회전 측정 3 sections, dial gauge full rotation 两端+中间 |  |  |
| A4 | 절단부 진원도 (커팅 변형) Cut-end roundness (cutting distortion) 切口圆度 | 절단면으로부터 50mm 이내 구간도 A3와 동일 기준 — 절단 타원화·눌림 불가 | 절단 직후 단부 50mm 지점 별도 측정 — A3와 분리 기록 Measure separately within 50mm of each cut end 切口50mm内单独测量 |  |  |
| A4b | 무용접 단일피스 ★절대조건 One-piece / NO weld — ABSOLUTE 整体无缝·严禁焊接 | 1m 등 단관을 용접·접합하여 전장(3m/2m)을 구성하는 것 절대 금지 — 발견 시 전 로트 거부 | 전수: 전장 육안(용접비드·열영향부 변색·연마흔) + UT 전장 스캔, X-ray 사진 첨부(범위 ★협의 — 하기 주기 참조) All pieces: full-length visual + UT scan; X-ray photos attached (scope ★TBD) 全数: 目视+全长超声波, 附X光照片 |  |  |
| A5 | 길이 Length 长度 | 3,000 +10 / −0 mm ★ (Group A·B: 2,000 +10/−0 ★) | 강재 줄자, 1회 Steel tape 钢卷尺 |  |  |
| A6 | 진직도 (구부러짐) Straightness (bow) 直线度 | ≤ 1 mm/m, 전장 ≤ 3 mm ★ | 정반+틈새게이지 또는 긴 직정규, 2방향 Straight edge + feeler, 2 directions 平台塞尺 两个方向 |  |  |
| A7 | 절단 직각도·버 Cut squareness & burr 切口垂直度·毛刺 | 직각도 ≤ 1 mm ★ / 버·칩 완전 제거, 면취 처리 | 직각자, 육안·촉감 Square + visual 角尺 目视 |  |  |

★ 무용접 확인 방법(비용 절충안): ① 전 피스 전장 UT 스캔(저비용·용접부 확실 검출) ② X-ray는 로트당 샘플 1~2피스 + UT 지시 발생 부위 한정 촬영 ③ 필름/디지털 사진을 로트 성적서에 첨부. Weld detection: full-length UT on ALL pieces (low cost, reliably finds any joint) + X-ray photos on 1–2 sample pieces per lot and on any UT indication. 焊缝检测: 全数超声波扫查 + 每批1~2支X光抽检拍照。

# B. 외관 Surface 外观

| # | 검사 항목 Item 检验项目 | 판정 기준 Criteria 标准 | 측정 방법·위치 Method & Points 方法·位置 | 실측 기록 Record | 판정 P/F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 찍힘·타흔 Dents / impact marks 碰伤·压痕 | 깊이 0.2 mm 초과 불가 ★, 단부 100mm 구간은 무결함 | 전 표면 육안 + 깊이게이지, 의심부 촉감 Full visual + depth gauge on suspects 全表面目视+深度尺 |  |  |
| B2 | 긁힘·스크래치 Scratches 划伤 | 깊이 0.2 mm 초과 불가 ★ (재가공 여유 내) | 전 표면 육안, 조명 하 사선 관찰 Visual under angled light 目视 |  |  |
| B3 | 부식·백청·수분 얼룩 Corrosion / water stain 腐蚀·水渍 | 불가 — 백분·얼룩 발견 시 해당 피스 격리 | 전 표면 육안 (해상운송 결로 주의) Visual — watch for sea-freight condensation 目视 海运冷凝 |  |  |
| B4 | 내면 상태 Inner surface 内表面 | 거친 결함·이물 고착·심한 다이라인 불가 | 양단에서 라이트 조사 육안 Flashlight from both ends 手电筒目视 |  |  |
| B5 | 표면 전반 General finish 表面 | Ra 6.3~12.5 수준 (정밀 불요 — 재가공 전제), 균열·블리스터·겹침흠 불가 | 육안, 의심 시 침투탐상 Visual; PT if suspect 目视 |  |  |

# C. 재질·서류 대조 Material & Documents 材质·文件

| # | 검사 항목 Item 检验项目 | 판정 기준 Criteria 标准 | 측정 방법·위치 Method & Points 方法·位置 | 실측 기록 Record | 판정 P/F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | MTC 대조 MTC cross-check 质保书核对 | EN 10204 3.1, 서명·날인, 당사 로트·규격 일치, 제품 표준 명기 | 라벨·각인 ↔ MTC 로트번호 전수 대조 Label/marking vs MTC lot no. 标签与质保书核对 |  |  |
| C2 | 합금·조질 확인 Alloy & temper check 牌号·状态 | 6061-T6 — 경도 ≥95 HBW / 도전율 40~47 %IACS ★ | 휴대 경도계 + 와전류 도전율계, 피스당 1점 이상 Portable hardness + eddy-current conductivity 硬度计+电导率仪 |  |  |
| C3 | 내부 결함 성적 Internal soundness report 内部缺陷 | X-ray 또는 UT 성적서 로트별 첨부 (당사 요청 항목) | 성적서 수령 확인 + 시험 부위 표기 확인 Verify report received & test locations marked 报告核对 |  |  |
| C4 | 빌렛 출처 Billet origin 铸锭来源 | MTC에 빌렛 공급원·성분(Fe 등) 기재 — 재생 빌렛 사용 시 명기 | MTC 기재 확인 Check MTC entries 核对质保书 |  |  |

# D. 포장·운송 Packing & Transport 包装·运输 — 장척물 필수 (제이에스텍 요구 반영)

| # | 검사 항목 Item 检验项目 | 판정 기준 Criteria 标准 | 측정 방법·위치 Method & Points 方法·位置 | 실측 기록 Record | 판정 P/F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 다점 지지 Multi-point support 多点支撑 | 3m 장척물 — 받침 3점 이상, 처짐에 의한 영구 굽힘 방지 | 크레이트 내 받침 위치·개수 확인, 선적 전 사진 Check supports; pre-shipment photos 装箱照片 |  |  |
| D2 | 단부 보호 End protection 管口保护 | 양단 캡/커버 필수 — 절단부 타흔·이물 유입 방지 | 전수 육안 Visual all pieces 目视 |  |  |
| D3 | 완충·격리 Padding & separation 缓冲·隔离 | 관 상호 금속 접촉 불가, 밴딩부 보호패드 — 밴딩 찍힘 발생 시 B1 부적합 처리 | 포장 해체 시 확인 Check at unpacking 开箱确认 |  |  |
| D4 | 방습 Moisture barrier 防潮 | 방습포장(VCI 또는 PE+건조제) — 해상운송 결로 대비 | 포장 상태·건조제 확인 Check wrap & desiccant 防潮包装确认 |  |  |
| D5 | 하역 주의 Handling 装卸 | 와이어 직접 걸기 금지 — 섬유 슬링 사용, 1점 인양 금지 | 하역 입회 확인 Witness unloading 监装监卸 |  |  |

# E. 치수 실측 기록표 (피스별) Measurement Record per Piece 实测记录

피스 번호 Piece No.: ________    규격 Size: ________________

| 측정 위치 Position | OD 0° | OD 90° | t 0° | t 90° | t 180° | t 270° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| End A (50mm) |  |  |  |  |  |  |
| 중앙 Middle |  |  |  |  |  |  |
| End B (50mm) |  |  |  |  |  |  |

진원도 Roundness:  End A ______ mm   /  Middle ______ mm   /  End B ______ mm      진직도 Straightness: ______ mm / 전장

경도 Hardness: ______ HBW      도전율 Conductivity: ______ %IACS      종합판정 Final: 합격 Pass ☐  /  불합격 Fail ☐

검사자 서명 Inspector: ____________      공급사 확인 Supplier: ____________

불합격 처리 Non-conformance: 용접 이음이 1건이라도 발견되면 해당 로트 전량 거부. 그 외 항목 불합격 시 해당 피스 격리·사진 통보 후 교체 또는 반품 — 관련 비용은 공급사 부담. Any welded joint found → entire lot rejected. Any failed item → segregate, notify with photos, replace or return at supplier's cost. 任何一项不合格→隔离并拍照通知，由供方承担更换或退货费用。