Manufacturer Verification — Question Sequence

Botong 직접 제조 여부 검증 — 순서별 질의서

DOHO CO., LTD. · 2026-08-09 · 내부용 (동행: Mr. Guo)

목적: ① Botong이 당사 요구 품목(6061-T6 무계목관)의 직접 제조사인지 확정 — 아니라면 최종 고객 현장실사 때 생산 현장을 보여줄 체제를 서면 확보. ② 성형 공정(냉간인발/열간압출/단조)별 물성 차이와 우리에게 유리한 방식에 대한 답을 데이터로 받아온다. 요령: 우리가 파악한 사실(경영범위·ISO·프레스 분석)은 Phase 3 전까지 꺼내지 않는다.

전제: 냉간인발은 선호일 뿐 필수가 아님. 진원도(360° 편차 0.5mm)·단일피스 조건 충족 시 열간압출·단조 수용 가능 — 공정 자체보다 "어떤 공정으로 어떤 물성을 보증하는가"를 받아내는 것이 목표.

# Phase 1 — 열린 질문 (우리 정보 노출 전, 상대가 먼저 말하게)

Q1.  Could you walk us through what products are actually manufactured here in this factory, by your own company?

(한) 이 공장에서 귀사가 직접 생산하는 제품을 설명해 달라.

※ "형재(profiles)"만 말하는지 "관재(tubes)"까지 말하는지 듣는 것이 목적.

Q2.  What manufacturing processes do you operate in-house? For example: extrusion, cold drawing, forging, machining?

(한) 사내 보유 공정은? 압출/냉간인발/단조/기계가공?

※ 냉간인발(cold drawing)을 스스로 언급하는지 확인.

Q3.  What is the largest diameter aluminum tube you can produce with your own equipment, and on which machine?

(한) 자사 설비로 생산 가능한 최대 관 외경과 해당 설비는?

※ 2,300톤 프레스로는 φ450·460 불가 추정 — 여기서 답이 갈린다.

# Phase 2 — 당사 발주 품목으로 구체화

Q4.  For our order — 6061-T6 seamless tubes, 450×30×3000 and 460×8×3000 — will these be produced in this factory? If yes, on which production line and by which process?

(한) 당사 발주 규격이 이 공장에서 생산되는가? 어느 라인에서?

Q5.  The mill test certificate you sent us covers a lot of 450×30×800, 200 pieces. Was that lot produced here? Can we see the line that made it?

(한) 보내준 MTC의 450×30×800 로트(200개)는 여기서 만든 것인가? 그 라인을 볼 수 있나?

※ 과거 실적의 생산지를 묻는 것이라 회피가 어렵다.

Q6.  Can you show us the cold drawing line and the large-diameter tube production today, while we are here?

(한) 오늘 방문 중에 냉간인발 라인과 대구경 관 생산을 직접 보여줄 수 있나?

※ 핵심 질문 — "지금 보여달라"는 요청은 서류로 둘러댈 수 없다.

# Phase 3 — 검증 질문 (자사 생산이라고 답한 경우)

Q7.  We noticed that your business license scope and your ISO 9001 certificate both say "aluminum profile processing" only — there is no mention of seamless tube or cold drawing. If tube production is in-house, why is it not reflected there?

(한) 사업자등록증 경영범위와 ISO 인증 범위 모두 "형재 가공"뿐인데, 자사 생산이라면 왜 반영되어 있지 않은가?

※ 여기서 처음으로 우리 분석 공개 — Phase 1~2 답변과 모순되면 그 자리에서 드러난다.

Q8.  Which product standard do you manufacture and inspect our tubes to — GB/T 6893 (cold drawn seamless) or GB/T 4437.1 (hot extruded seamless)?

(한) 당사 관재의 제조·검사 적용 표준은 GB/T 6893(냉간인발)인가 GB/T 4437.1(열간압출)인가?

※ 표준 선택이 곧 공정 자백. MTC 재발행에도 명기 필요. (냉간인발은 필수가 아니라 선호 — 공정 확인이 목적)

# Phase 3B — 공정 선택 질의: 어느 성형법이 우리에게 유리한가 (★ 반드시 답 받아올 것)

Q13.  To be clear about our requirement: cold drawn is our preference, not a mandate. Hot extrusion or forging is acceptable IF the roundness (0.5 mm over 360°) and one-piece seamless conditions are met. So — for each of our sizes, which forming methods can you actually offer? Please mark per size: cold drawn / hot extruded / forged.

(한) 냉간인발은 선호일 뿐 필수 아님을 먼저 밝히고, 규격별 제공 가능 성형법을 표로 받는다.

Q14.  For each method you can offer, what mechanical properties can you guarantee in writing for 6061-T6 — tensile strength, yield strength, elongation, and hardness (HBW) — and to which product standard (GB/T 6893 / GB/T 4437.1 / ASTM B210 / B221 / forging standard)?

(한) 공정별 서면 보증 물성치(인장·항복·연신율·경도)와 근거 표준 요구.

※ 경도·강도가 공정에 따라 달라지는지에 대한 공식 답변 — 말이 아니라 보증 수치로 받는다.

Q15.  For the 30 mm thick wall (450×30): can your T6 heat treatment achieve full properties through the wall thickness? Please show mid-wall hardness data. And for large extruded sections — how do you control the peripheral coarse-grain ring and property uniformity around the circumference?

(한) 30mm 후벽의 T6 관통 열처리(심부 경도) 데이터, 압출품 표피 조대결정륜·원주방향 균일성 관리.

※ 쿨링롤은 원주방향 경도 불균일이 마모·열전달 불균일로 직결.

Q16.  Our rolls are finish-machined and rotate continuously — residual stress in the raw tube causes distortion during machining, which is a rejection risk for us. Do you perform stress relief after forming (stretching or thermal)? Can the residual stress control method be stated in the MTC?

(한) 성형 후 잔류응력 제거(인장교정/열처리) 여부와 MTC 명기 가능 여부.

※ 재가공 전제인 우리에게는 강도보다 실질적으로 더 중요할 수 있음.

Q17.  For thick-wall or forged product, can you perform ultrasonic inspection for internal defects and attach the report to each lot?

(한) 후벽·단조품 내부 결함 UT 검사 및 로트별 성적서 첨부 가능 여부.

| 기준 | 냉간인발 | 열간압출 | 단조 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표준 보증 강도 | 다소 높음 (GB/T 6893: 310/275) | 최소치 낮은 편 (B221급 ~290/240) | 표준·업체 보증에 따름 |
| 조직 | 미세·균일 | 대단면 표피 조대결정륜 주의 | 치밀, 내부 건전성 최고 |
| 잔류응력 | 있음 (교정 필요) | 비교적 낮음 | 열처리·가공 이력에 따름 |
| φ450·460 현실성 | 설비 극히 드묾 | 초대형 프레스 필요 | 후벽(450×30)은 단조+가공 현실적 |

내부 참고: 6061-T6의 강도·경도는 성형법보다 T6 열처리로 대부분 결정 — 공정 불문, Q14~Q17의 보증치·관리 데이터로 결정한다.

# Phase 4 — 외주로 확인된 경우 (관계를 깨지 않고 조건화)

Q9.  We understand. Working with a partner factory is acceptable to us at the beginning — but we need full transparency. Which company actually produces these sizes? Please share their name, location, business license, and ISO certificate.

(한) 초기에는 협력사 생산도 수용 가능하나 완전한 투명성이 전제. 실제 생산사의 상호·소재지·사업자등록증·ISO 요청.

Q10.  Who issues the mill test certificate for our lots — Botong or the partner factory? And can Botong still issue the Korea–China FTA Certificate of Origin under HS 7608.20 in Botong’s own name?

(한) 당사 로트의 MTC 발행 주체는? 외주여도 Botong 명의 FTA C/O(HS 7608.20) 발급 가능한가?

Q11. ★  Here is our critical condition. Our end customer WILL conduct an on-site audit of the manufacturing facility. On the audit day, we must be able to show the actual production site of our tubes — whether that is your factory or the partner’s factory. If production is here: can you demonstrate the full process on audit day? If production is at a partner factory: will you arrange full access for our customer’s audit team at that facility, with your engineers present? If the production site cannot be shown at the audit, the business cannot proceed. Can you commit to this in writing?

(한) 최종 고객이 제조 현장 실사를 반드시 나온다. 실사 당일 실제 생산 현장(자사든 협력사든)을 보여줄 수 있어야 하며, 보여주지 못하면 거래 진행 불가. 서면 확약 가능한가?

※ 이 출장의 최종 조건 — 반드시 답을 받고 올 것.

# Phase 5 — 서면 확약 (미팅 종료 전)

Q12.  To summarize today, we would like a short written confirmation, signed and stamped, stating the four points below.

(한) 오늘 협의 요약을 서명·날인된 서면으로 요청.

- 1) The actual manufacturing site of our ordered sizes (company name and address)  — 실제 생산지(상호·주소)

- 2) The production process (cold drawn / hot extruded) and applicable product standard (GB/T 6893 or GB/T 4437.1)  — 공정 및 적용 표준

- 3) Acceptance of an on-site audit by our end customer at that manufacturing site  — 최종 고객의 생산지 현장실사 수용

- 4) MTC issuer, and confirmation that the FTA C/O will be issued by Botong under HS 7608.20  — MTC 발행 주체 + Botong 명의 HS 7608.20 C/O 확약

# 판단 기준 (내부용)

| 시나리오 | 판정 |
| --- | --- |
| Q6에서 냉간인발 라인 + 대구경 생산을 실제로 보여줌 | ✅ 직접 제조 확인 — 최선 |
| 자사 생산 주장하나 Q6 현장 확인 회피 | ⚠️ 사실상 외주로 간주 → Phase 4로 전환 |
| 외주 인정 + Q11 실사 수용 서면 확약 | 🔶 조건부 진행 가능 (협력사 실사를 계약 조건에 명시) |
| 외주 인정 + 실사 수용 거부/회피 | ❌ 진행 불가 — 대안 공급사 탐색 |

Mr. Guo 활용: Phase 3~4의 중국어 뉘앙스 확인(특히 "자사 생산" 답변이 그룹 계열사 생산을 뜻하는 경우가 흔함)과 Q12 확약서 중문 문구 검수를 부탁할 것.

미팅 후 수순 — 가격 네고는 생산자 확인 다음: 이번 미팅에서 가격은 확정하지 않는다. 자사 생산 확인 시 물량(20개 품목) 기반 네고 / 외주 확인 시 기존 견적가에 중간마진이 포함되어 있다는 사실 자체가 네고 카드 — 협력사 직거래 가능성을 언급하며 인하를 끌어낸다.